prodotti chimici industriali

ZOPPOLA  Via Cusano n. 9

tel. 0434/574121  fax 0434/977200

SPECIFICA DI  VENDITA

ACIDO BORICO

GARANZIE DI VENDITA

Titolo ............................................		   99.730 %

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto ........................................             granulare bianco

Titolo............................................              99.730 %

B2O3.............................................             56.154 %

Solfati SO4...................................             0.053 %

Calcio Ca......................................             0.008 %

Sodio Na.......................................             0.023 %

Data ................................				           CIDA SpA