prodotti chimici industriali

ZOPPOLA  Via Cusano n. 9

tel. 0434/574121  fax 0434/977200

SPECIFICA  DI  VENDITA

CALCIO CLORURO SCAGLIE

GARANZIE DI VENDITA

# Titolo in CaCl2 .....................………..	       78- 80   %

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto .........................................             scaglie bianche

Sodio cloruro (NaCl) …………….		      3.0 % max

Insolubili in H20 ………………….               0.2 % max

Acqua di cristallizzazione ……..                17.09 % ca

Ferro  (Fe) …………………………               0.024 % max

Data…………….       	      				           CIDA SpA